## Slide 1: 반도체 공정용 불소고무 가스켓 배합비–물성 예측 모델
공개 특허 데이터 · 가우시안 프로세스 회귀 · 베이지안 최적화
2026.10.08
Notes: 공개 특허의 실시예 데이터로 FFKM/FKM 가스켓의 배합비-물성 관계를 학습한 GP 모델과, 그 하이퍼파라미터를 베이지안 최적화로 찾은 과정을 요약합니다.

## Slide 2: 한눈에 보는 결과
특허 333건으로 학습한 GP가 경도·M100을 테스트 R² 0.92·0.81로 예측
412
수집 데이터
특허 40건의 실시예·비교예
333
모델링 데이터
정제 후 33개 특허
FFKM 243 · FKM 90
525
하이퍼파라미터 실험
물성별 BO 3회 독립 반복
0.92
최고 테스트 R²
경도 (RMSE 2.4 Shore A)
하이퍼파라미터는 BO를 물성별 3회 독립 반복해 탐색하고, 상위 설정을 5×5 교차검증으로 재평가해 선택했습니다. 압축영구줄음률은 배합 정보만으로는 예측력이 낮아(테스트 R² 0.10) 가황·시험 조건 변수가 추가로 필요합니다.

## Slide 3: 특허 실시예 표에서 배합비–물성 데이터를 직접 추출
특허 검색
4개 출원인 그룹
(Daikin · 미국계 · 일본 · 한중)
표 직접 파싱
Google Patents HTML
<table> → 수치 원문 전사
스키마 통일
고무 100 기준 phr
kgf/cm²·psi → MPa
정제·검증
원문 대조 감사
8단계 정제 규칙
Chart: 출원인 그룹별 데이터 수 (행)
| Daikin | DuPont·3M·GT | 일본 실링사 | 한국·중국
수집 | 82 | 113 | 158 | 59
모델링 사용 | 82 | 104 | 125 | 22
정제 규칙 (412 → 333행)
비반도체 용도 문서 제외 22행
함량 불명 성분 포함 행 제외 27행
고무 블렌드 제외 20행
비 Shore A 경도·모순값 제거, 패밀리 중복 2행 제거
CS는 시험온도 명시·60~100 h만 사용

## Slide 4: 하이퍼파라미터를 두 계층으로 나누어 최적화
커널 내부 값은 로그 주변우도로, 모델 설계 선택은 베이지안 최적화로 결정
계층 1 · 커널 내부 (연속값)
σf² 신호분산, ℓ 길이척도(ARD 시 성분별), σₙ² 잡음
방법: 로그 주변우도 최대화
L-BFGS-B (최대 300회) + 무작위 재시작
출력 y 정규화 → σₙ²/(σf²+σₙ²) = 설명 안 되는 잡음 비율
계층 2 · 모델 설계 (혼합형 9차원)
커널(RBF·Matérn 1/2·3/2·5/2·RQ), ARD, 선형항, 입력 log1p, 출력 log, 특성집합 4종, ℓ·σₙ 초기값, σₙ 하한
방법: 베이지안 최적화 (EI, ξ=0.01)
대리모델 GP Matérn 5/2 ARD · 초기 무작위 8회 + 22회 EI
목적함수: 개발셋 5-fold CV R²
시드 3회 독립 반복 → 상위 3개 5×5 CV 재평가

## Slide 5: 실험 설계: 테스트셋은 마지막까지 봉인
1
Exp-0 기준모델
sklearn 기본 GP · Ridge · Random Forest
2
Exp-1 커널 스크리닝
커널 5종 × ARD 유무 = 9개 설정
3
Exp-2 BO 반복 실험
30 trial × 시드 3회 = 90 trial / 물성
4
Exp-3 강건성 재평가
상위 3개 설정 5-fold × 5회 → 최종 선택
5
Exp-4 최종 검증
20% 홀드아웃 테스트 · 특허 단위 그룹 CV
6
Exp-5·6 배합 설계 BO
회고적 BO 벤치마크 · 제약 EI 배합 제안

## Slide 6: BO 반복 실험: 시드가 달라도 비슷한 최적값에 수렴
시드 간 최고 CV R² 차이 ≤ 0.014 — 결과가 난수에 둔감, 입력 표현(특성 집합·변환)이 커널보다 중요
Notes: 점은 개별 trial의 교차검증 R², 선은 시드별 누적 최고값입니다. 점선 이전은 초기 무작위 8회입니다.

## Slide 7: 최적 하이퍼파라미터와 테스트 성능
물성 | 커널 | x / y 변환 | 특성집합 | CV R² | Test R² | 95% 포함
경도 | Matérn ν=3/2 + ARD + 선형 | log1p / log | full_agg | 0.74 | 0.92 | 98%
인장강도 | Matérn ν=1/2 등방 | log1p / none | full_cure6 | 0.69 | 0.48 | 92%
신율 | Matérn ν=1/2 + ARD + 선형 | std / log | compact | 0.63 | -0.19 | 93%
M100 | Matérn ν=3/2 등방 + 선형 | std / none | full_cure6 | 0.72 | 0.81 | 100%
압축영구줄음률 | Matérn ν=5/2 + ARD | log1p / log | full | 0.33 | 0.10 | 86%
Chart: 홀드아웃 테스트 R² (음수는 0으로 표시)
| 경도 | 인장강도 | 신율 | M100 | 압축영구줄음률
GP (BO 최적) | 0.91929 | 0.48341 | 0 | 0.81425 | 0.097476
Random Forest | 0.81294 | 0.40495 | 0.59741 | 0.66953 | 0.16532
Ridge | 0.77465 | 0.1571 | 0.47058 | 0.43555 | 0.065423

## Slide 8: 예측 vs 실측: 불확실성까지 함께 제공
경도 95% 예측구간 포함률 98% — 불확실성 추정이 실측과 일치 / 신율의 큰 오차 1점은 학습 범위 3배 밖 외삽

## Slide 9: 배합 설계에 BO 적용: 더 적은 실험으로 최적 배합 도달
상위 5% 배합 도달까지 평균 추가 실험 수 — 경도: BO 1.5회 vs 무작위 9.6회 / 인장강도: BO 6.7회 vs 무작위 7.7회
제약 기대개선(cEI)으로 경도 70~80·신율 ≥ 150% 사양 안에서 인장강도 개선 가능성이 가장 큰 차기 실험 10건 제안 (엑셀 BO_Recommend) — 예측 평균은 현 최고값보다 낮고 불확실성이 큰 탐색형 제안이므로, 실측 후 모델을 갱신하는 순환으로 활용

## Slide 10: 결론과 다음 단계
특허 40건에서 412건 수집 → 333건 정제 DB (엑셀)
BO 525회 실험: 최적 GP는 Matérn 계열, 입력 표현이 성능을 좌우
경도 R² 0.92 · M100 0.81 실무 활용 가능 / 압축영구줄음률은 추가 변수 필요
다음 단계: BO 제안 배합 1~3개 실험 → 데이터 추가 → 모델 재학습 순환
사내 데이터 결합·계층형/다중출력 GP로 특허 간 이질성 보정